钟诗语｜A2 碳包覆磷酸铁锂实验进展

三人组会测试材料 · 仅用于研行记功能验证

本周完成

完成 A2 样品的碳包覆工艺优化，并获得 XRD 与 SEM 初步结果。

XRD 未观察到明显杂相；SEM 显示颗粒团聚较上一批减轻。

当前判断

0.1C 首圈库仑效率为 89.6%，但尚不能据此判断倍率和长循环表现。

需要补齐 0.5C 完整循环，以验证碳层连续性与倍率性能的关系。

关键数据与下一步

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 0.1C 首圈库仑效率 | 89.6% |
| 结构表征 | XRD 无明显杂相；SEM 团聚减轻 |
| 待完成 | 0.5C 完整循环与倍率对照 |
| 负责人/节点 | 钟诗语；下周组会前 |